SPRINT

SPRINT - 3-слойный армированный шланг, изготовлен из мягкого ПВХ. I слой – внутренний, изготовлен из черного ПВХ, устойчивого к УФ-излучению и интенсивному нарастанию водорослей II слой – крестовая оплетка из синтетических волокон III слой – внешний, изготовлен из мягкого ПВХ зеленого цвета. Артикул Название Диаметр, ["] Бухта, [м] Вес, [кг] Упаковка, бухта/паллета WFS1/220 SPRINT 1/2 20 1.70 99 WFS1/230 SPRINT 1/2 30 2.55 66 WFS1/250 SPRINT 1/2 50 4.25 42 WFS5/820 SPRINT 5/8 20 2.20 72 WFS5/830 SPRINT 5/8 30 3.30 48 WFS5/850 SPRINT 5/8 50 5.50 30 WFS3/420 SPRINT 3/4 20 3.60 36 WFS3/430 SPRINT 3/4 30 5.40 24 WFS3/450 SPRINT 3/4 50 9.00 16 WFS125 SPRINT 1 25 8.25 12 WFS150 SPRINT 1 25 16.50 8 WFS11/425 SPRINT 1 1/4 50 13.50 10 WFS11/450 SPRINT 1 1/4 50 27.00 5